Pengaruh Bottom Ash sebagai Bahan Pengganti Sejumlah Pasir Terhadap Kuat Tekan, Kuat Lentur dan Modulus Elastistas Beton Mutu Tinggi

Sholahuddin Triwidinata[1])
[1] ) Mahasiswa pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Surel: sholeh.tri19@gmail.com
Surya Sebayang[2])
[2] ) Staf pengajar pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan. Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedong Meneng Bandar lampung. 35145. Surel: surya_sebayang@yahoo.com
Laksmi Irianti[3])
[3] ) Staf pengajar pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedong Meneng Bandar Lampung. Surel: laksmi.irianti@yahoo.co.id

Abstract
Over time the production of high strength concrete it will increse more and more and otherwise it will decrease the natural resources. One of them is sand as concrete material. Based on the problem, it will be required another material, that can replace a number of the sand. Bottom ash is one of material from waste coal plant, generally have particle size or fine granule like as sand. This research is used to determine the variation of sand and bottom ash for high strength concrete. The testing are compressive strength with cylinder concrete 10x20 cm, flexural strength with beam concrete 10x10x40 cm, and modulus of elasticity concrete with cylinder concrete 15x30 cm. The compositions of the bottom ash for substitution the sand are 0%, 20%, 40%, 60%, 80% and 100%. The results of the compressive strength and flexural strength optimum testing are showed on variation 80% of bottom ash. Compressive strength values are 39,68 MPa (7 days age) and 45,41 MPa (28 days age). Flexural strength values are 4,62 MPa (7 days age) and 5,53 MPa (28 days age). Modulus of elasticity concrete optimum are showed on variation 20% and 80% of bottom ash with 60625,67 MPa and 59441,67 MPa (28 days age).

Keywords : high strength concrete, bottom ash, compressive strength, flexural strength, modulus	of elasticity concrete.

Abstrak
Seiring berjalannya waktu produksi beton mutu tinggi semakin lama akan semakin meningkat dan sebaliknya akan mengakibatkan berkurangnya sumber daya alam. Salah satunya ialah pasir sebagai bahan baku beton. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu material lain yang dapat menggantikan sebagian sumber daya alam tersebut. Bottom ash merupakan salah satu material dari limbah hasil proses pembakaran batubara pada sektor pembangkit listrik, umumnya memiliki ukuran partikel atau butiran yang halus seperti pasir. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan penggunaan variasi pasir dan bottom ash yang baik bagi beton mutu tinggi. Pengujian berupa uji kuat tekan dengan silinder beton 10x20 cm, uji kuat lentur dengan balok 10x10x40 cm dan modulus elastisitas beton dengan silinder beton 15x30 cm. Komposisi penggantian pasir dengan bottom ash sebanyak 0%, 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. Hasil pengujian kuat tekan dan kuat lentur optimum diperoleh pada variasi 80% bottom ash. Nilai kuat tekan sebesar 39,68 MPa (umur 7 hari) dan 45,41 MPa (umur 28 hari). Nilai kuat lentur sebesar 4,62 MPa (umur 7 hari) dan 5,53 MPa (umur 28 hari). Nilai modulus elastisitas beton optimum diperoleh pada variasi 20% dan 80% bottom ash yaitu sebesar 60625,67 MPa dan 59441,67 MPa (umur 28 hari).

Kata kunci : beton mutu tinggi, bottom ash, kuat tekan, kuat tarik lentur, modulus elastisitas beton

PENDAHULUAN
Dalam sebuah negara pembangunan merupakan suatu bukti bahwa negara tersebut mengalami perkembangan kemajuan, baik di bidang infrastruktur maupun non-infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang meliputi pembuatan gedung, jembatan, bendungan, dan bangunan lainnya telah banyak menggunakan beton mutu tinggi sebagai penyokongnya, sehingga mengharuskan pabrik produsen beton (precast producen) untuk bisa memproduksi lebih banyak beton mutu tinggi dengan material yang ada. Bahan material yang umum digunakan untuk beton mutu tinggi diantaranya semen, dengan atau tanpa admixture dan sumber daya alam berupa agregat halus (pasir), agregat kasar (batu pecah) serta air. Namun dengan kebutuhan beton yang semakin meningkat, seorang engineer dituntut pula untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dengan tidak merusak maupun menghabiskan sumber daya alam.

Oleh karena itu, diperlukan suatu material lain yang dapat menggantikan sebagian sumber daya alam tersebut. Bottom ash (abu dasar) merupakan suatu material dari limbah hasil proses pembakaran batubara pada sektor pembangkit listrik, umumnya memiliki ukuran partikel atau butiran yang halus seperti pasir dan memiliki sifat pozzolan yaitu mengandung senyawa silika dan alumunium. Partikel yang mengandung senyawa kimia ini apabila dibuang begitu saja di lingkungan terbuka, maka tidak dapat dipungkiri limbah tersebut akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan jiwa makhluk hidup lainnya.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan adalah salah satu dari Sektor Pembangkit Listrik Sumatera Bagian Selatan yang memanfaatkan Teknologi Boiler CFB (Circulating Fluidized Bed) dengan kapasitas produksi uap per unit 350 ton/jam untuk memutar turbin generator pada pembebanan 100 MW. Sehingga memungkinkan dapat mengkonsumsi batubara per unit sebanyak 50 ton/jam dengan kandungan abu batubara (Ash content) sebesar 5% atau sekitar 2,5 ton/jam. Dengan kata lain dalam sehari akan menghasilkan sekitar 60 ton abu batubara, dengan jumlah limbah yang begitu besar tersebut tanpa adanya pengolahan ataupun daur ulang yang berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan lingkungan sekitarnya akan mudah terkena polusi akibat limbah tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh bottom ash sebagai bahan pengganti sejumlah agregat halus (pasir) untuk campuran beton mutu tinggi dengan tujuan meminimalisir penggunaan sumber daya alam dan menjaga lingkungan dari pencemaran limbah batubara tersebut.

1. TINJAUAN PUSTAKA
  1. Beton
Berdasarkan SNI 2847 (2013) beton (concrete) merupakan campuran semen portland atau semen hidrolis lainnya, agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau tanpa bahan tambah (admixture). Beton mempunyai sifat getas (brittle) sehingga mempunyai kuat tekan yang tinggi tetapi kuat tariknya rendah. Berdasarkan kuat tekannya, beton dapat dibagi menjadi beberapa jenis.
Tabel 1. Beberapa jenis beton berdasarkan kuat tekannya.
Jenis Beton	Kuat Tekan
Beton Sederhana	Sampai 10 MPa
Beton Normal	15 – 30 MPa
Beton Pra Tegang	30 – 40 MPa
Beton Kuat Tekan Tinggi	40 – 80 MPa
Beton Kuat Tekan Sangat Tinggi	Lebih dari 80 MPa

  1. Beton Mutu Tinggi
Secara umum beton mutu tinggi merupakan beton yang mempunyai kuat tekan maksimum yang lebih besar dari beton mutu normal. Berdasarkan ACI 211.4R (1993) beton mutu normal adalah beton yang mempunyai nilai kuat tekan kurang dari 41 MPa, dan menurut ACI Committe 363R (1992), beton mutu tinggi adalah beton yang mempunyai batasan minimum untuk nilai kuat tekan 41 MPa atau 6000 psi. Sedangkan menurut SNI Pd-T-04-2004-C (2004) beton mutu tinggi adalah beton dengan kuat tekan yang disyaratkan f’c 40 MPa – 80 MPa, dengan benda uji standar silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm.

  1. Semen Portland
Semen portland merupakan bahan konstruksi yang paling banyak digunakan dalam pembuatan beton. Berdasarkan SNI 15-2049 (2004), semen portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain. Semen berfungsi sebagai bahan perekat untuk menyatukan agregat kasar dan agregat halus menjadi satu massa yang kompak dan padat dengan proses hidrasi. Semen akan berfungsi sebagai perekat apabila diberi air, sehingga semen tergolong bahan pengikat hidrolis.

  1. Agregat
Berdasarkan SNI 2847 (2013) agregat (aggregate) merupakan bahan berbutir, seperti pasir, kerikil, batu pecah, dan slag tanur (blast-furnace slag), yang digunakan dengan media perekat untuk menghasilkan beton atau mortar semen hidrolis. Pada beton biasanya terdapat sekitar 60% - 80% volume agregat. Agregat ini harus bergradasi sedemikian rupa sehingga seluruh massa beton dapat berfungsi sebagai benda yang utuh, homogen dan rapat, dimana agregat yang berukuran kecil berfungsi sebagai pengisi celah yang ada diantara agregat yang berukuran besar. Sifat yang terpenting dari agregat adalah kekuatan hancur dan ketahanan terhadap benturan, yang mempunyai pengaruh terhadap ikatan dengan pasta semen, porositas dan karakteristik penyerapan air yang mempengaruhi daya tahan terhadap proses pembekuan pada musim dingin dan ketahanan terhadap penyusutan.

    1. Agregat Halus
Agregat halus untuk beton adalah agregat berupa pasir alam sebagai hasil disintegrasi alami dari batu-batuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu dan mempunyai ukuran butir maksimum 5 mm. Agregat halus memiliki fungsi mengisi pori-pori yang ada di antara agregat kasar, sehingga diharapkan dapat meminimalkan kandungan udara dalam beton yang dapat menurunkan kekuatan beton.

Tabel 2. Gradasi standar agregat halus ASTM C 33.
Ukuran Saringan (mm)	Persentase lolos
No. 3/8 (9,5)	100
No. 4 (4,75)	95 - 100
No. 8 (2,36)	80 - 100
No. 16 (1,18)	50 - 85
No. 30 (0,6)	25 - 60
No. 50 (0,3)	5 - 30
No. 100 (0,15)	0 - 10
Pan

    1. Agregat Kasar
Agregat kasar untuk beton adalah agregat berupa kerikil sebagai hasil disintegrasi alami dari batu-batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu, dan mempunyai ukuran butir antara 5 sampai 40 mm. Besar butir maksimum yang diizinkan tergantung pada maksud pemakaian. Ukuran agregat sangat mempengaruhi kekuatan tekan beton. Semakin besar agregat yang digunakan, semakin berkurang kekuatan beton hal ini disebabkan ruang antar agregat yang dihasilkan juga semakin besar sehingga kemungkinan adanya rongga udara akan semakin tinggi dan menyebabkan kuat tekan yang kecil.

Tabel 3. Gradasi standar agregat kasar ASTM C 33.
Ukuran saringan (mm)	Persentase lolos
	37,5 - 4,75	25 - 2,36	19 - 2,36
No. 2 (50)	100	-	-
No. 1 ½ (38,1)	95 - 100	100	-
No. 1 (25)	-	95 - 100	100
No. ¾ (19)	35 - 70	-	90 - 100
No. ½ (12,5)	-	25 - 60	-
No. ⅜ (9,5)	10 - 30	-	20 - 55
No. 4 (4,75)	0 - 5	10 - 30	0 - 10
No. 8 (2,36)	-	0 - 5	0 - 5
Pan

  1. Air
Air merupakan bahan dasar pembuatan beton yang penting. Untuk bereaksi dengan semen portland, air yang diperlukan hanya sekitar 25% - 30% dari berat semen. Kualitas beton akan berkurang jika air mengandung kotoran. Lumpur yang terdapat di dalam air di atas 2 gram/liter dapat mengurangi kekuatan beton. Air yang berlumpur terlalu banyak dapat diendapkan dulu sebelum dipakai, dalam kolam pengendap (Tjokrodimuljo, 2012).

  1. Admixture
Secara umum ada dua jenis bahan tambah yaitu bahan tambah yang berupa mineral (additive) dan bahan tambah kimiawi (chimical admixture). Bahan tambah admixture ditambahkan pada saat pengadukan atau pada saat pengecoran. Sedangkan bahan tambah additive ditambahkan pada saat pengadukan. Bahan tambah admixture biasanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku beton pada saat pelaksanaan atau untuk meningkatkan kinerja beton pada saat pelaksanaan. Untuk bahan tambah additive lebih banyak bersifat penyemenan sehingga digunakan dengan tujuan perbaikan kinerja kekuatannya.

  1. Abu Batubara
Abu batubara merupakan bagian dari sisa pembakaran batubara pada boiler pembangkit listrik tenaga uap yang berbentuk partikel halus dan merupakan bahan anorganik yang terbentuk dari perubahan bahan mineral karena proses pembakaran. Abu batubara bersifat pozzolan, yakni bahan yang mengandung senyawa silika dan alumunium. Pada dasarnya, abu batubara tidak memiliki kemampuan mengikat seperti halnya semen, namun karena ukurannya yang halus dan adanya air, oksida silika yang terkandung dalam abu batubara akan bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida yang terbentuk dari proses hidrasi semen, sehingga akan menghasilkan zat yang memiliki kemampuan mengikat. Abu batubara dapat digunakan pada beton sebagai material terpisah atau sebagai bahan dalam campuran semen dengan tujuan untuk memperbaiki sifat-sifat beton.
    1. Bottom Ash
Bottom ash merupakan material yang tidak terbakar dengan sempurna dari pembakaran suatu material, seperti pada pembakaran batubara. Bottom ash ini diperoleh setelah pembakaran selesai. Biasanya bottom ash menempel pada bagian bawah atau dinding dari tungku pembakaran tersebut. Dengan kata lain bottom ash adalah limbah dari proses pembakaran batubara pada pembangkit tenaga dan mempunyai ukuran partikel lebih besar serta lebih berat dari fly ash, sehingga memungkinkan bottom ash dapat jatuh ke dasar tungku pembakaran (boiler) dan terkumpul pada penampung debu (ash hopper).
Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu adanya friable partikel (mudah pecah), umumnya pada dry bottom ash yaitu kerak batu bara yang berbentuk seperti kembang (pop corn partikel), partikel ini mudah hancur akibat pemadatan dan sangat berpori. Secara umum ukuran abu dasar dapat langsung dimanfaatkan di pabrik semen sebagai substitusi batuan trass dengan memasukkannya pada cement mill menggunakan udara tekan (pneumatic system). Disamping dimanfaatkan di industri semen, abu dasar dapat juga dimanfaatkan menjadi campuran asphalt (ready mix), campuran beton (concrete) dan dicetak menjadi paving block/batako.

  1. Kuat Tekan Beton
SNI 03-1974 (1990) mengemukakan bahwa kuat tekan beton adalah besarnya beban per satuan luas, yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin uji tekan. Kuat tekan beton diwakili oleh tegangan maksimum f’c dengan satuan N/mm² atau MPa (Mega Pascal). Pengujian kuat tekan dilakukan dengan menekan benda uji silinder 150 mm x 300 mm untuk standar ACI dan SNI. Namun untuk standar British menggunakan benda uji kubus 150 mm x 150 mm. Benda uji yang lebih kecil dapat juga dipakai akan tetapi harus dikaitkan dengan ukuran agregat maksimum yang akan digunakan. Umumnya ukuran terkecil cetakan minimal 4 kali diameter agregat maksimumnya. Sebelum dilakukannya pengujian maka permukaan tekan benda uji silinder harus rata agar tegangan terdistibusi secara merata pada penampang benda uji. Dalam hal ini permukaan benda uji silinder harus di-capping, yaitu dengan memberi lapisan belerang setebal 1,5 mm – 3 mm pada permukaan tekan benda uji silinder. Atau dengan cara alternatif lain menggunakan pasta semen. Pengujian dilakukan dengan alat Compression Testing Machine dengan kecepatan pembebanan antara 0,15 MPa/detik sempai 0,34 MPa/detik.

  1. Kuat Tarik Lentur Beton
Kuat lentur beton adalah kemampuan balok beton untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu yang diberikan padanya sampai balok beton patah dan dinyatakan dalam Mega Pascal (MPa).  Kuat tarik dalam lentur dikenal sebagai modulus runtuh (Moduluss of Rupture). (Murdock dan K.M. Brook, 1999). Menurut SNI 4431 (2011), kuat tarik lentur beton adalah kemampuan balok beton yang diletakkan pada dua perletakkan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda uji, yang diberikan kepadanya, sampai benda uji patah, dinyatakan dalam Mega Pascal (MPa) gaya per satuan luas.

  1. Modulus Elastisitas Beton
Modulus elastisitas atau modulus Young adalah ukuran kekerasan (stiffness) dari suatu bahan tertentu. Modulus ini dalam aplikasi rekayasa didefinisikan sebagai perbandingan tegangan yang bekerja pada sebuah benda dengan regangan yang dihasilkan. Secara detailnya, modulus ini adalah suatu angka limit untuk regangan-regangan kecil yang terjadi pada bahan yang proporsional dengan pertambahan tegangan. Dan, secara eksperimental, modulus ini dapat ditentukan dari perhitungan atau pengukuran kemiringan (slope) kurva tegangan-regangan (stress-strain) yang dihasilkan dalam uji tekan suatu sampel atau spesimen. Dikarenakan beton memperlihatkan deformasi yang tetap (permanen) sekalipun dengan beban yang kecil, ada beberapa macam definisi untuk modulus elastisitas. Dengan menggunakan Gambar 4., dapat diperlihatkan modulus awal, modulus tangent (tangent modulus), dan modulus sekan (secant modulus). Biasanya modulus sekan berkisar antara 25% sampai 50% dari kuat tekan betonnya. Batas-batas proporsional elastis menurut ASTM C 469 adalah 40% dari kuat tekan beton (f’c). Dalam estimasi atau perhitungan angka modulus sangat penting, sebab sifat bahan beton yang sebenarnya adalah non linear atau elasto-plastic, dimana akibat dari suatu pembebanan tetap yang sangat kecil sekalipun, disamping memperlihatkan kemampuan elastis beton juga menunjukkan deformasi permanen. Angka modulus elastis yang didasarkan atas ketahanan bahan terhadap deformasi (uji kuat tekan) disebut modulus elastis statik.

1. METODE PENELITIAN
  1. Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Semen PCC yang tergolong Tipe III merek Tiga Roda, didapatkan dari toko bahan bangunan dalam kondisi baik dengan satuan 50 kg/sak.
2. Pasir yang berasal dari daerah Gunung Sugih, Lampung Tengah.
3. Agregat kasar yang digunakan berupa batu pecah berasal dari PT. Sumber Batu Berkah, Kabupaten Tanjungan, Lampung Selatan, yang merupakan hasil produksi stone crusher dengan diameter maksimum 25 mm.
4. Air yang digunakan berasal dari Laboratorium Bahan dan Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Lampung yang telah memenuhi persyaratan air bersih.
5. Abu batubara berupa Bottom ash (abu dasar) berasal dari PLTU Tarahan, Lampung Selatan. Bottom ash ini berfungsi sebagai bahan pengganti sejumlah agregat halus (pasir).

  1. Peralatan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Satu set saringan, timbangan, picnometer, bejana silinder, botol le chatelier, oven, cetakan beton, concrete mixer, kerucut abrams, vibrator, compression testing machine dan alat bantu.

  1. Variabel Penelitian
Perencanaan campuran beton (mix design) dilakukan dengan menggunakan metode ACI 211.4R (1993) untuk pengujian benda uji kuat tekan, kuat lentur dan modulus elastisitas beton.

Tabel 4. Variabel penelitian.
Kode Benda Uji	Variasi Bottom Ash (%)	Macam pengujian, umur beton dan jumlah benda uji
		Uji Kuat Tekan (buah)		Uji Kuat Tarik Lentur (buah)		Uji Modulus Elastisitas Beton (buah)
		7 hari	28 hari	7 hari	28 hari	28 hari
B0	0	3	3	3	3	3
B2	20	3	3	3	3	3
B4	40	3	3	3	3	3
B6	60	3	3	3	3	3
B8	80	3	3	3	3	3
B10	100	3	3	3	3	3
Jumlah Total		18	18	18	18	18

  1. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi, Fakultas Teknik, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
1. Pengadaan bahan dan peralatan
  Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu mempersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan. Bahan-bahan untuk pembuatan beton antara lain semen, pasir, batu pecah, bottom ash, admixture dan air bersih.
2. Pemeriksaan bahan dan peralatan
  Bahan dan peralatan yang digunakan harus dalam kondisi baik dan sesuai standar yang ditetapkan agar dihasilkan beton dengan kualitas tinggi.
3. Perencanaan campuran (mix design)
  Pada penelitian ini rencana komposisi campuran beton (mix design) mengacu pada peraturan ACI 211.4R (1993). Kuat tekan beton yang direncanakan adalah 50 MPa dengan slump rencana 2,5-5 cm. Ukuran agregat maksimum adalah 25 mm.
4. Pembuatan benda uji
  Benda uji yang akan dibuat terdiri dari silinder diameter 100 mm dengan tinggi 200 mm sebanyak 36 buah, balok dimensi sisi 100 mm dengan panjang 400 cm sebanyak 36 buah dan silinder diameter 150 mm dengan tinggi 300 mm sebanyak 18 buah.
5. Perawatan benda uji
  Perawatan ini dilakukan agar proses hidrasi selanjutnya tidak mengalami gangguan. Jika hal ini terjadi, beton akan mengalami keretakan karena kehilangan air yang begitu cepat. Perawatan benda uji dilakukan dengan cara perendaman.
6. Pelaksanaan pengujian
  Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kelecakan adukan beton, kuat tekan, kuat lentur dan modulus elastisitas beton.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN
  1. Hasil Pengujian Sifat-sifat Fisik Material
Pada pengujian material ini dimaksudkan untuk mengetahui data awal mengenai material yang akan digunakan pada campuran beton. Data awal itu antara lain kadar air, berat jenis relatif, kapasitas absorpsi, berat volume dan modulus kehalusan agregat. Data-data yang didapat akan dipergunakan sebagai acuan perhitungan campuran beton.

Tabel 5. Hasil pengujian agregat halus.
Jenis Pengujian	Nilai Hasil Pengujian	Standar	ASTM
Kadar Air (%)	0,4016	0 – 1	C 566
Berat Jenis SSD	2,5773	2,0 – 2,9	C 128
Penyerapan (%)	1,2145	1 - 3	C 128
Berat Volume Padat (kg/m³)	1563	-	C 29/ C 29M
Kadar Lumpur (%)	1,52	< 5	C 117
Kandungan Zat Organis	No.2	Di bawah no. 3	C 40
Modulus Kehalusan	3,0919	2,3 – 3,1	C 33

Tabel 6. Hasil pengujian agregat kasar.
Jenis Pengujian	Nilai Hasil Pengujian	Standar	ASTM
Kadar Air (%)	2,6694	0 – 3	C 556
Berat Jenis SSD	2,6724	2,5 – 2,7	C 127
Penyerapan (%)	3,0853	1 – 3	C 127
Berat Volume Padat (kg/m³)	1608,1	-	C 29/ C 29M
Keausan (abrasi) (%)	100 putaran = 5,84 / 500 putaran = 22,2	100 putaran < 10 500 putaran < 40	C 131
Modulus Kehalusan	6,8693	6 – 8	C 33

Tabel 7. Hasil pengujian bottom ash.
Jenis Pengujian	Nilai Hasil Pengujian	Standar	ASTM
Kadar Air (%)	0,8065	0 – 1	C 566
Berat Jenis SSD	2,3697	2,0 – 2,9	C 128
Penyerapan (%)	2,8806	1 - 3	C 128
Berat Volume Padat (kg/m³)	1418,6	-	C 29/ C 29M
Modulus Kehalusan	2,0729	2,3 – 3,1	C 33

  1. Kebutuhan Material
Perhitungan kebutuhan material untuk beton mutu tinggi ini dihitung dengan menggunakan metode ACI 211.4R (1993). Pada perhitungan beton polos tanpa adanya penambahan superplasticizer dan penggunaan bottom ash didapatkan komposisi bahan per m³ beton yaitu:
1. Semen	= 521,27 kg
2. Agregat Kasar	= 1206,07 kg
3. Agregat Halus	= 444,34 kg
4. Air	= 183,19 kg
Selanjutnya dilakukan trial mix untuk mengetahui dosis penggunaan superplasticizer yang baik pada campuran beton. Dan didapatkan hasil untuk pemakaian dosis superplasticizer yang terbaik yaitu 1,2% dari berat semen yang digunakan. Dari hasil tersebut maka dapat dihitung kebutuhan bahan satu kali adukan untuk benda uji kuat tekan, kuat lentur dan modulus elastisitas beton. Dan volume total yang didapatkan sebesar 0,06 m³ untuk tiap variasi bottom ash.

Tabel 8. Kebutuhan material pada tiap variasi bottom ash per m³.
Variasi Bottom Ash (%)	Komposisi Kebutuhan Material (kg)
	Semen	Batu Pecah	Pasir	Bottom ash	Air	SP
0	521,28	1238,27	446,13	0	191,82	6,25
20	520,71	1238,27	357,68	81,21	192,57	6,25
40	520,15	1238,27	268,84	162,78	193,33	6,24
60	519,58	1238,27	179,62	244,69	194,09	6,23
80	519,01	1238,27	90,00	326,96	194,86	6,23
100	518,45	1238,27	0	409,59	195,63	6,22

  1. Hasil Pengujian Slump
Kelecakan adukan beton (workability) dapat diketahui dengan pengujian nilai slump. ACI mendefinisikan kelecakan beton (workability) adalah sifat-sifat adukan beton atau mortar yang ditentukan oleh kemudahan dalam pencampuran, pengangkutan, pencetakan, pemadatan, dan finishing. Prosedur pengujian kelecakan adukan beton mengacu pada peraturan standar ASTM C 143/C 143M.

Tabel 9. Hasil pengukuran nilai slump.
Variasi Bottom Ash (%)	Slump (cm)
0	2,5
20	2,3
40	3,2
60	3,0
80	3,5
100	3,8

  1. Berat Volume Beton
Berat volume beton didapatkan dengan cara membagi berat beton dengan volumenya. Sebelum dilakukannya pengujian sampel beton terlebih dahulu dilakukan penakaran sampel beton. Hasil dari penakaran kemudian dihitung ke dalam satuan volume yaitu kg/m³.

Tabel 10. Hasil berat volume rata-rata beton.
Variasi Bottom Ash (%)	Berat volume (kg/m3)
	Kuat Tekan		Kuat Lentur		Modulus Elastisitas
	7 hari	28 hari	7 hari	28 hari	28 hari
0	2440,38	2442,71	2489,17	2461,92	2442,73
20	2463,72	2444,20	2552,58	2463,08	2447,76
40	2436,77	2465,42	2498,23	2484,33	2455,31
60	2429,72	2453,96	2491,25	2454,33	2452,17
80	2445,89	2451,62	2477,42	2531,00	2474,80
100	2442,07	2446,32	2525,00	2468,67	2449,02

  1. Pengujian Benda Uji
    1. Kuat Tekan Beton
Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan cara memberikan pembebanan menggunakan Compressing Testing Machine pada benda uji silinder kemudian mencatat beban ultimit (P) pada saat benda uji runtuh. Pengujian kuat tekan dilakukan pada saat benda uji berumur 7 hari dan 28 hari setelah pengecoran.

Tabel 11. Hasil pengujian kuat tekan beton.
Variasi Bottom Ash (%)	Kuat Tekan Rata-rata (MPa)
	7 hari	28 hari
0	35,23	43,71
20	34,17	44,14
40	27,16	32,68
60	33,95	42,87
80	39,68	45,41
100	34,80	44,56

Gambar 1. Hubungan kuat tekan dan variasi bottom ash.

Hasil pengujian-pengujian di atas sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hertika (2014), pada pencampuran bottom ash sebagai bahan pengganti pasir untuk beton normal. Dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kuat tekan beton optimum terjadi pada beton dengan kadar 80% bottom ash.

    1. Kuat Tarik Lentur Beton
Pengujian kuat tarik lentur beton ini dilakukan dengan cara membebani balok yang berukuran 10x10x40 cm di atas dua perletakkan dan dibebani dengan dua beban terpusat yang simetris.

Tabel 12. Hasil pengujian kuat lentur beton.
Variasi Bottom Ash (%)	Kuat Lentur Beton Rata-rata (MPa)
	7 hari	28 hari
0	4,13	4,69
20	4,20	4,76
40	4,06	4,55
60	4,48	4,62
80	4,62	5,53
100	4,55	5,25

Gambar 2. Hubungan kuat lentur dan variasi bottom ash.
Walaupun pada penggunaan bottom ash dengan kadar 80% memiliki peningkatan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Namun pada kadar bottom ash 80% ini memiliki kuat tekan tertinggi pada umur 7 hari dan 28 hari. Hal ini dapat terjadi dikarenakan secara teknis beton sudah mengandung senyawa pozolan dari semen yang membuat beton butuh waktu lama untuk mengeras seutuhnya, dan bottom ash juga merupakan material yang mengandung senyawa pozolan. Dan apabila campuran beton itu ditambahkan dengan bottom ash memungkinkan terjadinya reaksi pozzolanik sehingga menyebabkan rantai reaksi menjadi lebih panjang dan waktu pengerasan (setting time) beton menjadi lebih lama.

    1. Modulus Elastisitas Beton
Pengujian modulus elastisitas beton ini dilakukan dengan cara memberikan pembebanan pada benda uji silinder. Namun sebelumnya dilakukan pemasangan rangka besi berupa dial yang berguna untuk menentukan perpendekan dimensi pada saat benda uji mengalami tegangan. Kemudian dilakukan pencatatan nilai tegangan dan regangan yang terjadi hingga beban ultimit (P). Pengujian modulus elastisitas dilakukan pada saat benda uji berumur 28 hari setelah pengecoran. Hasil pengujian modulus elastisitas beton didapatkan dari pengujian tiga buah benda uji beton silinder berukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm pada setiap masing-masing variasi bottom ash. Pengujian dilakukan dengan menggunakan CTM dengan pembebanan secara konstan untuk mengetahui besar beban yang diterima sampai dengan beban maksimum (saat beton mulai retak) dan extensometer untuk mengetahui perubahan panjang yang terjadi sehingga dapat diketahui nilai tegangan dan regangan yang terjadi pada setiap pembebanan

Tabel 13. Hasil pengujian modulus elastisitas beton.
Variasi Bottom Ash (%)	Modulus Elastisitas Beton Rata-rata (MPa)
	28 hari
0	53456,33
20	60625,67
40	44247,00
60	51246,33
80	59441,67
100	56276,33

Gambar 3. Hubungan modulus elastisitas beton dan variasi bottom ash.

Dari data nilai modulus elastisitas tersebut, terjadi peningkatan dan penurunan nilai modulus elastisitas beton. Peningkatan nilai modulus elastisitas beton terbesar terjadi pada penambahan bottom ash sebesar 20% dan 80%. Sedangkan pada penambahan bottom ash sebesar 40% nilai modulus elastisitas mulai mengalami penurunan. Hal ini menunjukan bahwa kadar bottom ash 20% masih dapat direkomendasikan untuk penambahan bottom ash dalam adukan beton. Namun setelah mencapai batasannya, penambahan bottom ash justru akan mengurangi nilai modulus elastisitas beton.

Kesimpulan
Bottom ash merupakan material limbah berbahaya, namun peranannya dalam menggantikan komposisi pasir dalam adukan beton dapat memberikan manfaat bagi produsen dan konsumen bahan bangunan. Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Semakin banyak jumlah kadar penggunaan bottom ash yang digunakan maka tingkat kelecakan beton (workability) akan semakin tinggi dan menyebabkan nilai slump juga semakin besar. Beton dengan kandungan bottom ash memiliki berat volume lebih besar dibandingkan beton tanpa kandungan bottom ash. Penggantian sebagian pasir dengan bottom ash akan meningkatkan kuat tekan, kuat lentur dan modulus elastisitas beton. Kuat tekan beton tertinggi terjadi pada beton dengan kadar bottom ash 80%, yaitu sebesar 39,68 MPa pada umur 7 hari dan sebesar 45,41 MPa pada umur 28 hari, kuat lentur beton tertinggi terjadi pada beton dengan kadar bottom ash 80%, yaitu sebesar 4,62 MPa pada umur 7 hari dan sebesar 5,53 MPa pada umur 28 hari dan nilai modulus elastisitas terbesar terjadi pada kadar bottom ash 20% dan bottom ash 80% sebesar 60625,67 MPa dan 59441,67 Mpa. Pemanfaatan bottom ash sebagai bahan campuran pada beton berdampak positif untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menguntungan secara ekonomis dan berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan untuk pekerjaan perkerasan kaku (rigid pavement) karena menghasilkan nilai kuat lentur dan modulus elastisitas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA
ACI Committe 211, 1993, Guide for Selecting Proportions for High-Strength Concrete with Portland Cement and Fly Ash, Reapproved 1998, Detroit, 13 hlm.
ACI Committe 363, 1992, State of The Art Report on High-Strength Concrete, Reapproved 1997, Detroit, 55 hlm.
Annual Book of ASTM Standards Volume 04-0, 2001, Concrete and Aggregates, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken PA.
Hertika, 2014, Pengaruh Bottom Ash Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan dan Porositas Beton, Fakultas Teknik, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 85 hlm.
Murdock, L.J, K.M Brook dan Stephanus Hendarko, 1999, Bahan dan Praktek Beton, Ed ke-4, Jakarta: Penerbit Erlangga, 473 hlm.
SNI 03-1974, 1990, Metode Pengujian Kuat Tekan Beton, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 17 hlm.
SNI 15-2049, 2004, Semen Portland, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 132 hlm.
SNI 2847, 2013, Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 265 hlm.
SNI 4431, 2011, Cara Uji Kuat Lentur Beton Normal dengan Dua Titik Pembebanan, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 16 hlm.
SNI Pd T-04-2004-C, 2004, Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan Beton Berkekuatan Tinggi, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Bandung, 13 hlm.
Tjokrodimuljo, Kardiyono, 2012, Teknologi Beton, KMTS FT UGM, Yogyakarta.