Prilaku Subgrade Akibat Potensi Pengembangan Pada Studi Kasus Tebal Perkerasan yang di Subtitusi Menggunakan Semen

Medi Yandriguna[1])
[1] ) Mahasiswa pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. surel:mediyandri@yahoo.com
Iswan[2])
[2] ) Staf pengajar pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan. Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedong Meneng Bandar lampung. 35145.
Ahmad Zakaria[3])
[3] ) Staf pengajar pada Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro 1. Gedong Meneng Bandar Lampung. 35145

Abstract
In the field of highway damage to road pavement in addition to weather factors and overloading can also occur due to poor subgrade. A good alternative so that the soil on the highway subgrade does not experience excessive swelling is to use cement additives.

Soil samples were tested using subgrade soil material originating from the RA. Basyid passageway of Fajar Baru Village, Jati Agung Subdistrict, South Lampung at STA 3 + 900 and variations of cement used were 0, 4, 8 and 12%. The test carried out is by testing the swelling of soil against CBR which has been marred for 3 days, then based on the results of the test, the calculation of pavement thickness was carried out by the method of analysis of components of SKBI 2.3.26.1987.
In testing physical properties, the soil includes the classification of A-6 soil or poorly categorized soil types. However, after adding variations in soil classification cement into a good A-2-4 category. In the CBR swelling test on 0% cement percentage swelling values were 0.62% and CBR 0.9%, in the 4% percentage swelling value 0.27% and CBR 42.6%, at the percentage of 8% swelling value 0.19% and CBR 53.2%, and 12% percentage swelling value 0.06% and CBR 78.1%. From the calculation of the pavement thickness, the greater the CBR value, the thicker the thickness of each layer

Keywords: CBR, Soil Swelling, Pavement Thickness, Stabilization, Cement.

Abstrak
Dalam bidang jalan raya kerusakan perkerasan jalan selain karena faktor cuaca dan kelebihan beban juga dapat terjadi akibat tanah dasar (subgrade) buruk. Alternaitf yang baik agar tanah pada subgrade jalan raya tidak mengalami pengembangan yang berlebihan adalah dengan menggunakan bahan aditif semen.

Sampel tanah yang diuji menggunakan material tanah subgrade yang berasal dari jalan terusan RA. Basyid Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan pada STA 3+900 dan variasi semen yang digunakan yaitu 0, 4, 8 dan 12%. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian pengembangan tanah terhadap CBR yang telah di peram selama 3 hari, lalu berdasarkan hasil pengujian tersebut, dilakukan perhitungan tebal perkerasan.

Pada pengujian sifat fisik, tanah termasuk klasifikasi tanah A-6 atau jenis tanah kategori buruk. Namun setelah penambahan variasi semen klasifikasi tanah menjadi A-2-4 kategri baik. Pada pengujian swelling CBR pada presnatase semen 0% didapat nilai swelling 0,62% dan CBR 0,9%, pada presentase 4% nilai swelling 0,27% dan CBR 42,6%, pada presentase 8% nilai swelling 0,19% dan CBR 53,2%, dan presentase 12% nilai swelling 0,06% dan CBR 78,1%. Dari hasil perhitungan tebal perkerasan semakin besar nilai CBR yang di dapatkan maka tebal masing masing lapisan semakin mengecil.

Kata kunci : CBR, Pengembangan Tanah, Tebal Perkerasan, Stabilisasi, Semen

I. PENDAHULUAN
Dalam bidang teknik sipil tanah memiliki peranan yang sangat penting. Seperti halnya pada suatu konstruksi tanah berfungsi sebagai pendukung pembangunan konstruksi. Konstruksi yang terdapat di atas tanah mempunyai beban yang harus di tampung oleh tanah, beban konstruksi tersebut di teruskan ke dalam tanah hingga ke lapisan atau kedalaman tertentu. Agar tanah dapat memikul beban konstruksi maka diperlukan perencanaan yang matang.

Pada perencanaan jalan umumnya tidak memperhatikan pengembangan pada tanah (swelling) melainkan hanya sebatas CBR saja. Pengembangan tanah (swelling) seharusnya dapat di pertimbangkan hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada jalan.

Alternaitf yang baik agar tanah pada subgrade jalan raya tidak mengalami pengembangan yang berlebihan adalah dengan menggunakan bahan aditif semen. Penelitian ini terus berkembang karena perbedaan hasil penelitian di suatu daerah tidak dapat disimpulkan berlaku umum pada daerah lainnya. Dengan dugaan variasi semen yang ditentukan agar didapat dampak swelling terhadap CBR dan efeknya kepada perkerasan jalan.

II.	TINJAUAN PUSTAKA
  A. Tanah
1. Sistem Klasifikasi Pada Tanah
Pada sistem klasifikasi dapat memberikan penjelasan secara singkat mengenai sifat-sifat umum yang dimiliki oleh tanah yang amat bervariasi (Das, 1995a., Das 1995b). Terdapat dua cara untuk menentukan klasifikasi pada tanah yang sering digunakan.
a. Sistem Klasifikasi American Association Of State Highway and Transporting Official (AASHTO)
b. Sistem Klasifikasi Unified Soil Classification System (USCS)

B. Pemadatan
Tujuan dari pemadatan adalah agar tanah dapat mempertinggi kuat geser, mengurangi sifat mudah mampat (kompresibilitas), mengurangi permeabilitas dan mengurangi perubahan volume yang di sebabkan berubahnya kadar air dan lainnya. Maksud tersebut dapat tercapai dengan pemilihan tanah bahan timbunan, cara pemadatan, pemilihan mesin pemadat dan jumlah lintasan yang sesuai.

Dari pemadatan Modified Proctor akan didapatkan kadar air (w) dan berat isi kering (γ) dengan rumus sebagai berikut ini.
Kadar air = {Berat Air} over {Berat Tanah Kering Oven} x 100%	(1)

Berat Volume Kering = {Berat Volume Basah} over {Kadar air (W) + 100}x 100%	(2)

C. Swelling
1. Potensi Pengembangan
Dalam Hardiyatmo (2002) pengertian dari potensi pengembangan adalah perubahan volume yang dalam bentuk persen dari tinggi awal
Mengukur potensi pengembangan tanah dapat menggunakan parameter indeks properties tanah. Uji indeks tanah tersebut adalah uji batas Atterberg, uji susut linier, dan uji kandungan koloid (coloid content test).
Potensi pengembangan yang terjadi dapat dianalisa dengan persamaan sebagai berikut :
S = { %DELTA H} over {H}x 100%	(3)

D. California Bearing Ratio ( Uji CBR)
Metode ini dikembangkan oleh California State Highway Departement sebagai cara untuk menilai kekuatan tanah dasar jalan (subgrade).
1. Jenis Jenis Pengujian CBR
a. CBR Lapangan
b. CBR Laboratorium
2. Pengujian Kekuatan dengan CBR
Penentuan nilai CBR yang biasa digunakan untuk menghitung kekuatan pondasi jalan adalah pada penetrasi 0,1” dan penetrasi 0,2” untuk pengujian laboratorium.
Rumus perhitungan dalam penentuan nilai CBR adalah sebagai berikut :
Nilai CBR Penetrasi 0,1” = {A} over {3000} x 100%	(4)

Nilai CBR Penetrasi 0,2” = {B} over {4500} x 100%	(5)

E. Semen
Semen portland ialah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker terutama dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis (dapat mengeras jika bereaksi dengan air) dengan gips sebagai bahan tambahan (SK SNI S-04-1989, 1989: 1).

F. Tebal Perkerasan
1. Lalu Lintas Rencana
a. Presentase Kendaraan pada Lajur Rencarana
Jalur Rencana (JR) merupakan jalur lalu lintas dari suatu ruas jalan raya yang terdiri daris satu lajur atau lebih, jumlah lajur berdasarkan lebar jalan dapat dilihat pada Tabel berikut ini
Tabel 1. Jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan
Lebar Perkerasan ( L )	Jumlah Lajur ( n )
L < 5,5 m	1
5,5 m ≤ L < 8,25 m	2
8,25 m ≤ L < 11,25 m	3
11,25 m ≤ L < 15,00 m	4
15,00 m ≤ L < 18,75 m	5
18,75 m ≤ L < 22,00 m	6

b. Angka Ekivalen (E) Beban Sumbu Kendaraan
penentuan angka ekivalen dapat ditentukan melalui Tabel yang telah dikeluarkan oleh Bina Marga seperti yang terlihat pada Tabel
Tabel 2. Angka Ekivalen (E) beban sumbu kendaraan.
Golongan Kendaraan		Angka Ekivalen
Kg	Lbs	Sumbu Tunggal	Sumbu Ganda
1000	2205	0.0002	-
2000	4409	0.0036	0.0003
3000	6614	0.0183	0.0016
4000	8818	0.0577	0.0050
5000	11023	0.1410	0.0121
6000	13228	0.2923	0.0251
7000	15432	0.5415	0.0466
8000	17637	0.9238	0.0794
8160	18000	1.0000	0.0794
9000	19841	1.4798	0.1273
10000	22046	2.2555	0.1940
11000	24251	3.3022	0.2840
12000	26455	4.6770	0.4022
13000	28660	6.4419	0.5540
14000	30864	8.6647	0.7452
15000	33069	11.4148	0.9820
16000	35276	14.2712	1.2712

c. Perhitungan Lalu Lintas
1) Lalu lintas Ekivalen Permulaan (LEP)
LEP = sum from { { i = 1 } } to { n } LHR x C_{j} x E_{j}	(6)

2) Lintas Ekivalen Akhir (LEA)
LEA = LEA = sum from { { i = 1 } } to { n } ( 1+i )^{UR}x C_{j}x E_{j}	(7)

3) Lintas Ekivalen Tengah (LET)
LET = LET= {(LEP+LEA)} over {2}	(8)

4) Lintas Ekivalen Rencana
LER = LET x FP	(9)

FP = {UR} over {20}	(10)

2. Daya Dukung Tanah
Daya dukung tanah dasar (DDT) ditetapkan berdasarkan grafik korelasi seperti pada Gambar 3.1. Daya dukung tanah dasar diperoleh dari nilai CBR atau Plate Bearing Test DCP dll
DDT = (4,3 log CBR + 1,7)	(11)

3. Faktor Regional
Faktor Regional hanya dipengaruhi oleh bentuk alinyemen (kelandaian dan tikungan), persentase kendaraan berat dan yang berhenti serta iklim (curah hujan) sebagai berikut:
Tabel 3 Faktor Regional
	Kelandaian I ( < 6 %)		Kelandaian II (6 – 10%)		Kelandaian III ( >10%)
	% kendaraan		% kendaraan		% kendaraan
	≤ 30 %	> 30 %	≤ 30 %	> 30 %	≤ 30 %	> 30 %
Iklim I < 900	0,5	1,0 – 1,5	1,0	1,5 – 2,0	1,5	2,0 – 2,5
Iklim II > 900	1,5	2,0 – 2,5	2,0	2,5 – 3,0	2,5	3,0 – 3,5

4. Indeks Permukaan
Dalam menentukan IP pada akhir umur rencana, perlu dipertimbangkan faktor–faktor klasifikasi fungsional jalan dan jumlah lintas ekivalen rencana (LER) seperti ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4 Indeks permukaan pada akhir umur rencana (IP)
LER = Lintas Ekivalen Rencana	Klasifikasi Jalan
	Lokal	Kolektor	Arteri	Tol
<10 / 10 – 100 / 100 – 1000 / >1000	1,0 – 1,5 / 1,5 / 1,5 – 2,0 / -	1,5 / 1,5- 2,0 / 2,0 / 2,0 -2,5	1,5 – 2,0 / 2,0 / 2,0 – 2,5 / 2,5	- / - / - / 2,5

5. Indeks Tebal Perkerasan
ITP = a1D1+a2D2+a3D3	(12)

6. Batas Batas Minimum Tebal Lapisan Perkerasan
a. Lapis Permukaan (Surface Course)
b. Lapis Pondasi Atas (Base Course)
c. Lapis Pondasi Bawah (Subbase Course)
G. Referensi Penelitian
Menurut (Akbar, 2013) dengan judul penelitian Kajian Pengaruh Nilai CBR Subgrade Terhadap Tebal Perkerasan Jalan (Studi Komparasi CBR Kec. Nisam Antara, Kec. Sawang dan Kec. Kuta Makmur) didapatkan hasil nilai CBR tertinggi pada kecamatan Kuta Makmur memberi penguruh yang signifikan terhadap tebal perkerasan sehingga lapis permukaan menjadi lebih tipis dan apabila dikonversi terhadap harga pengerjaannya menjadi lebih murah dan efisien. Dan menurut (Fahrurozi, 2008) dengan judul penelitian Pengaruh Nilai CBR Tanah Dasar Terhadap Tebal Perkerasan Lentur Jalan Kaliurang Dengan Metode Bina Marga 1987 dan AASHTO 1986 didapatkan hasil nilai tebal perkerasan jalan dengan perhitungan metode Bina Marga lebih besar dari pada menggunakan metode AASHTO. Hasil tebal perkerasan dilapangan lebih besar dibandingkan dengan hasil perhitungan sehingga struktur yang ada sekarang akan mampu mendukung beban lalulintas hingga tahun 2018.

III.	METODOLOGI PENELITIAN
A. Tinjauan Umum
Bahan penelitain yang digunakan yaitu tanah dasar (subgrade) pada ruas jalan terusan RA. Basyid Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan pada STA 3+900. Penelitian ini lebih mendetail mengenai pengaruh pengembangan tanah terhadap tebal perkerasan jalan yang telah di stabilisasi dengan zat aditif semen dengan menggunakan metode SKBI ( Bina Marga).

B. Pengambilan Data
1. Data LHR
2. DATA CBR dari uji DCP lapangan
3. Tebal Perkerasan

C. Pelaksanaan Pengujian
1. Pengujian Sifat Fisik
2. Pengujian Mekanika Tanah

D. Analisi Data
E. Perhitungan Lalu Lintas Rencana dan Tebal Perkerasan
F. Diagram Alir

IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengujian Fisik Untuk Sampel Tanah Asli
Dari hasil pengujian kadar air didapat sebesar 26,7%, berat jenis 2,3491, berat volume tanah basah rata-rata (γw rata-rata) sebesar 1,5368 gram/cm3 dan berat volume tanah kering rata-rata (γd rata-rata) sebesar 1,2161 gram/cm3 , analisis saringan diperoleh 54,89% butiran tanah lolos saringan No. 200. Menurut sistem klasifikasi AASTHO, berdasarkan hasil penelitian nilai batas cair (LL) sebesar 35,32%, batas plastis (PL) sebesar 22,64%, dan indeks plastisitas (PI) sebesar 12,7%, menunjukkan bahwa tanah tersebut memiliki angka indeks plastisitas yang lebih dari 11% dengan nilai batas cair kurang dari 41%. Maka tanah dari daerah jalan terusan RA. Basyid Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan pada STA 3+900 termaksud jenis tanah A-6 tanah berlempung dan tingkatan umum sebagai tanah dasar masuk dalam kategori buruk.

B. Hasil Pengujian Pemadatan
Tabel 5. Hasil Pengujian Pemadatan Standar
Presentase Campuran Semen	Semen 0%	Semen 4%	Semen 8%	Semen 12%
Kadar Air Optimum (%)	15,1	16,6	16,9	16,7
Berat Volume Kering (gr/cm3)	1,62	1,63	1,65	1,66

Peningkatan KAO pada campuran semen 0-8 % disebabkan proses sementasi pada semen yang membutuhkan atau menyerap lebih air. Namun pada campuran semen 12 % KAO mengalami penurunandisebabkan sudah maksimalnya kadar semen sehingga pori pori tanah semakin mengecil akibat penambahan semen sehingga tanah menjadi lebih padat dan lebih sulit untuk ditembus oleh air.

C. Hasil Pengujian Fisik Untuk Sampel Tanah Campuran Semen
Tabel 6. Hasil Klasaifikasi Pengujian Batas Atterberg Tanah
	Klasifikasi	Jenis	Kategori
Sampel A	A-2-4	Pasir berlempung	Sangat Baik
Sampel B	A-2-4	Pasir berlempung	Sangat Baik
Sampel C	A-2-4	Pasir berlempung	Sangat Baik
Sampel D	A-2-4	Pasir berlempung	Sangat Baik

Dari hasil pengujian nilai batas plasitis mengalami peningkatan, hal ini disebabkan semen dapat membuat kadar air yang dibutuhkan oleh tanah lebih banyak. Semakin besar presentase penambahan semen maka semakin tinggi nilai batas plastis. Sedangkan pada batas cair dan indeks plastisitas mengalami penuran, hal tersebut disebabkan proses sementasi pada semen mengakibatkan ukuran partikel tanah menjadi bertambah besar dan mengurangi indeks plastisitas tanah.

D. Hasil Pengujian Pengembangan Tanah
 Tabel 7. Hasil Pengujian Pengembangan Tanah
No	Kadar Semen %	H Awal (mm)	H Akhir (mm)	ΔH (mm)	Swelling (%)
1	0	10	10,12	0,12	1,2
2	4	10	10,04	0,04	0,4
3	8	10	10,03	0,03	0,3
4	12	10	10,02	0,02	0,3

Persentase pengembangan tanah mengalami penurunan pada setiap penambahan persentase semen. Hal tersebut disebabkan karena proses sementasi yang mengakibatkan sulit mengembang dan pori-pori tanah yang terisi oleh semen.
E. Hasil Pengujian swelling CBR
Tabel 8. Nilai swelling terhadap CBR
Pengujian	Nilai CBR (%)	Swelling (%)
Tanah Asli Tak Terendam	18,2	-
Sampel A	0,9	0,62
Sampel B	42,6	0,27
Sampel C	53,2	0,19
Sampel D	78,1	0,06

Dari hasil pengujian didapatkan tanah yang di campur dengan semen selama 3 hari dapat meningkatkan nilai CBR dan menurunkan nilai swelling . Hal ini di karenakan terjadinya proses sementasi selama 3 hari dan terbentuklah partikel yang lebih keras sehingga tanah mampu menahan beban lebih besar dan nilai swelling tanah menurun.

F. Hasil Pengujian DCP Lapangan
Dari hasil pengujian DCP lapangan didapet nilai CBR pada titik 1 sebesar 15,2% dan titik 2 sebesar 25,1% dari hasil tersebut maka digunakan nilai CBR yang terendah yaitu 15,2%.

G. Perhitungan Tebal Perkerasan
Tabel 8. Hasil Perhitungan Tebal Perkerasan
Jenis Sampel	Nilai CBR (%)	D1 (cm)	D2 (cm)	D3 (cm)
Tanah Lapangan/Exisiting	15,2	5	20	1,7
Tanah Asli Tanpa Rendaman	18,2	5	20	0,8
Tanah Asli Rendaman	1,5	7,5	20	45,8
Tanah Asli 4% Semen	35	5	20	-5,8
Tanah Asli 8% Semen	53,2	5	20	-10
Tanah Asli 12% Semen	73,3	5	20	-12,9

Grafik 1. Hubungan Penambahan Semen dengan Tebal Lapis Perkerasan
Kadar Semen (%)
Tebal Perkerasan (cm)

Untuk sampel tanah + semen 4%, 8% dan 12% peraman selama 3 hari dan di rendam selama 2 hari hasilnya pada lipisan tanah memiliki nilai negatif. Hal tersebut disebabkan karena tanah pada subgrade sudah baik akibat campuran semen, tanah menjadi semakin baik sehingga pada kasus ini tidak lagi di butuhkan lapisan sirtu. Berikut gambar lapis tebal perkerasan.

Gambar 1. Perbandingan Tebal Perkerasan pada Tanah dengan Campuran 0%, 4%,8%, dan 12% Semen

V.	KESIMPULAN
1. Tanah dari daerah jalan terusan RA. Basyid Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan pada STA 3+900 termaksud jenis tanah A-6 tanah berlempung dan tingkatan umum sebagai tanah dasar masuk dalam kategori buruk.
2. Dari hasil uji pemadatan dengan modified proctor dengan presentase semen 0%, 4%, 8%, 12%, di dapat nilai KAO sebesar 15,1%, 16,6%, 16,9% dan pada presentase semen 12% nilai KAO turun yaitu 16,7% .
3. Berdasarkan hasil pengujian campuran semen dapat meningkatan sifat fisik tanah dari klasifikasi tanah A-6 jenis tanah berlempung dan kategori buruk dengan campuran semen 0%, 4%, 8%, 12% meningkatkan klasifikasi tanah menjadi A-2-4 jenis tanah pasir berlempung dan kategori sangat baik.
4. Dilihat dari hasil pengujian swelling menggunakan alat oedhometer yang telah di padatkan menggunakan modified proctor dan diperam selama 3 hari, persentase pengembangan tanah mengalami penurunan pada setiap penambahan persentase semen.
5. Dari hasil pengujian swelling CBR didapatkan tanah yang di campur dengan semen dan diperam selama 3 hari dapat meningkatkan nilai CBR dan menurunkan nilai swelling.
6. Dari hasil perhitungan tebal perkerasan semakin besar nilai CBR yang di dapatkan maka tebal masing masing lapisan semakin mengecil dan nampak jelas pada lapisan sirtu semakin besar nilai CBR semakin kecil tebal sirtu yang digunakan. Pada tanah rendaman campuran 4% - 12% tidak di butuhkan lapisan sirtu karena tanah dasar yang sudah di stabilisasi dengan semen sudah mampu menahan beban, dengan kata lain stabilitas tanah menggunakan semen dapat mempengaruhi tebal perkerasan.

DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pekerjaan Umum, 1987, Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur	Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen, SKBI.2.3.26.1987,UDC.625.73	(02),SNI 1732-1989-F. Yayasan Badan	Penerbitan P.U., Jakarta.
Hardiyatmo, Hary Christady, 2002, Mekanika Tanah 2, PT. Gramedia Pustaka Utama,	Jakarta.
Das, Braja, M., 1995a, Mekanika Tanah Jilid I (Prinsip-prinsip Rekayasa	Geoteknis), PT.	Erlangga, Jakarta.
Das, Braja, M., 1995b, Mekanika Tanah Jilid II (Prinsip-prinsip Rekayasa	Geoteknis), PT.	Erlangga, Jakarta.
Akbar, Said, Jalalul, 2013, Kajian Pengaruh Nilai CBR Subgrade Terhadap Tebal	Perkerasan Jalan, Teras Jurnal Vol 3, No 2.
Fahrurrozi., 2008, Pengaruh Nilai CBR Tanah Dasar Terhadap Tebal perkerasan	Lentur Jalan Kaliurang Dengan Metode Bina Marga 1987 dan AASHTO 1986,	Teras Jurnal.